ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ	         МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали

ЦЕМЕНТИ СУЛЬФАТОСТІЙКІ Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99

(ГОСТ 22266-94)

ЦЕМЕНТЫ СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ Технические условия

ГОСТ  22266-94

Видання офіційне                                                            Издание официальное

Державний комітет архітектури, будівництва та житлової політики

України

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации

и техническому нормированию в строительстве

Київ 1999

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним інститутом цементної промисловості (НИИцемент) Російської Федерації

ВНЕСЕНИЙ

Мінбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ)

17 листопада 1994 р.

За прийняття проголосували:

| Найменування держави | Найменування органу державного управління будівництвом |
| --- | --- |
| Республіка Вірменія | Держупрархітектури |
| Республіка Білорусь | Держбуд |
| Республіка Казахстан | Мінбуд |
| Киргизька Республіка | Держбуд |
| Російська Федерація | Мінбуд |
| Республіка Таджикистан | Держбуд |
| Республіка Узбекистан | Держкомархітектбуд |
| Україна | Держбуд |

З ВВЕДЕНИЙ НА ЗАМІНУ ГОСТ 22266-76

наказом Держбуду України від № 117

від 11.05.99 р.

Даний державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным институтом цементной промышленности (НИИцемент)

Российской Федерации

ВНЕСЕН

Минстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 ноября 1994 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управ-ления строительством |
| --- | --- |
| Республика Армения | Госупрархитектуры |
| Республика Беларусь | Госстрой |
| Республика Казахстан | Минстрой |
| Кыргызская Республика | Госстрой |
| Российская Федерация | Минстрой |
| Республика Таджикистан | Госстрой |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой |
| Украина | Госстрой |

3 ВЗАМЕН ГОСТ 22266-76

Настоящий межгосударственный стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Секретариата МНТКС

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94)

Зміст                                                          Содержание

1 Галузь використання ...................................... 1

2 Нормативні посилання ................................... 1

3 Класифікація ................................................... 1

4 Технічні вимоги .............................................. 2

4.1 Характеристики ........................................ 2

4.2 Вимоги до матеріалів ............................... 5

4.3 Маркування і пакування .......................... 6

5 Правила приймання ........................................ 6

6 Методи випробувань ...................................... 6

7 Транспортування і зберігання ....................... 6

8 Вказівки щодо використання ........................ 7

9 Гарантії виготовлювача ................................. 8

Додаток А

Перелік стандартів, на які дані посилання в даному стандарті ............................................ 9

1 Область применения ................................... 1

2 Нормативные ссылки .................................. 1

3 Классификация ............................................ 1

4 Технические требования ............................. 2

4.1 Характеристики ..................................... 2

4.2 Требования к материалам ..................... 5

4.3 Маркировка и упаковка ......................... 6

5 Правила приемки ......................................... 6

6 Методы испытаний ...................................... 6

7 Транспортирование и хранение .................. 6

8 Указания по применению ............................ 7

9 Гарантии изготовителя ................................. 8

Приложение А

Перечень стандартов, на которые даны ссылки в настоящем стандарте ................... 9

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали

Цементи сульфатостійкі

Технічні умови

Строительные материалы

Цементы сульфатостойкие

Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-85-99

(ГОСТ 22266-94)

Building materials

Sulphate resisting cements

Spesifications

Чинний від 1999-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт поширюється на сульфатостійкі цементи (далі - цементи), призначені для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій, які мають корозійну стійкість при впливі середовищ, агресивних за вмістом у них сульфатів.

Усі вимоги даного стандарту є обов'язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Посилання на стандарти, які використані в даному стандарті, наведено в додатку А.

З КЛАСИФІКАЦІЯ

3.1 За речовинним складом сульфатостійкі цементи підрозділяють на види:

- сульфатостійкий портландцемент:

- сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками;

- сульфатостійкий

шлакопортландцемент;

- пуцолановий портландцемент.

3.2 За міцністю при стисканні у віці 28 діб цементи підрозділяють на марки: 300, 400, 500.

3.3 Умовне позначення цементу повинно складатись із:

Дата введения 1996-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сульфатостойкие цементы (далее - цементы), предназначенные для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, обладающих коррозионной стойкостью при воздействии сред, агрессивных по содержанию в них сульфатов.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Используемые в настоящем стандарте ссылки на стандарты приведены в приложении А.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 По вещественному составу сульфатостойкие цементы подразделяют на виды:

- сульфатостойкий портландцемент:

- сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками:

- сульфатостойкий       шлакопортландцемент;

- пуццолановый портландцемент.

3.2 По прочности при сжатии в возрасте 28 суток цементы подразделяют на марки: 300, 400, 500.

3.3 Условное обозначение цемента должно состоять из:

Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.2

- виду цементу за 3.1. Допускається скорочене найменування цементу за     ДСТУ Б В.2.7-46 (ПЦ, ШПЦ) з додаванням позначення сульфатостійкості - СС, а для пуцоланового цементу -ППЦ;

- марки цементу за 3.2;

- позначення максимального вмісту добавок у цементі - ДО, Д20, Д60;

- позначення пластифікації цементу - ПЛ;

- позначення гідрофобізації цементу - ГФ;

- позначення даного стандарту.

Приклади умовних позначень

1 Сульфатостійкий портландцемент марки 400 з добавками до 20%, пластифікований: сульфатостійкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ДСТУ Б В.2.7-85-99 або ССПЦ 400-Д20-ПЛ

ДСТУ Б В.2.7-85-99

2 Пуцолановий портландцемент марки    300:

пуцолановий портландцемент 300

ДСТУ Б В.2.7-85-99

або ППЦ300 ДСТУ Б В.2.7-85-99

# 4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Цементи повинні виготовлятися у відповідності з вимогами даного стандарту за технологічним регламентом, затвердженим підприємством-виготовлювачем.

4.1 Характеристики

4.1.1 Клінкер, який застосовують при виробництві цементів, за розрахунковим мінералогічним складом повинен відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1.

- вида цемента по 3.1. Допускается сокращенное наименование цемента по ГОСТ 10178 (ПЦ, ШПЦ) с добавлением обозначения сульфатостойкости - СС, а для пуццоланового цемента -ППЦ;

- марки цемента по 3.2;

- обозначения максимального содержания добавок в цементе - ДО, Д20, Д60;

- обозначения пластификации цемента -ПЛ:

- обозначения гидрофобизации цемента - ГФ;

- обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений

1 Сульфатостойкий портландцемент марки 400 с добавками до 20 %, пластифицированный:

сульфатостойкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94 или ССПЦ 400-Д20-ПЛ      ГОСТ 22266-94.

2 Пуццолановый портландцемент марки 300:

пуццолановый портландцемент 300

ГОСТ 22266-94

или ППЦ300 ГОСТ 22266-94

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Цементы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

4.1 Характеристики

4.1.1 Клинкер, применяемый при производстве цементов, по расчетному минералогическому составу должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблиця

1

Таблица

| Найменування показника Наименование показателя | Значення для клінкеру, % за масою, не більше за видами цементу Значение для клинкера, % по массе, не более по видам цемента |
| --- | --- |
|  | сульфатостійкий портландцемент сульфатостойкий портландцемент | сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | сульфатостійкий шлакопортландцемент сульфатостойкий шлакопортландцемент | пуцолановий портландцемент пуццолановый портландцемент |
| Вміст трьохкальцієвого силікату (ЗСаО ( SiO2) Содержание трехкальциевого силиката (ЗСаО ( SiO2) | 50 | Не нормується Не нормируется |

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.3

Закінчення таблиці

1

Окончание таблицы

| Найменування показника Наименование показателя | Значення для клінкеру, % за масою, не більше за видами цементу Значение для клинкера, % по массе, не более по видам цемента |
| --- | --- |
|  | сульфатостійкий портландцемент сульфатостойкий портландцемент | сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | сульфатостійкий шлакопортландцемент сульфатостойкий шлакопортландцемент | пуцолановий портландцемент пуццолановый портландцемент |
| Вміст трьохкальцієвого алюмінату (3СаО ( АІ2О3 ) Содержание трехкальциевого алюмината (3СаО ( АІ2О3) | 5 | 8 |
| Сума трьохкальцієвого алюмінату (3СаО ( АІ2О3) та чотирьохкальцієвого алюмофериту (4СаО ( АІ2О3 ( Fe2О3) Сумма трехкальциевого алюмината (3СаО ( АІ2О3) и четырехкальциевого алюмоферрита (4СаО ( АІ2О3 ( Fe2О3) | 22 | Не нормується Не нормируется |
| Вміст оксиду алюмінію (АІ2О3) Содержание оксида алюминия (АІ2О3) | 5 |
| Вміст оксиду магнію (МgО) Содержание оксида магния (МgО) | 5 |

4.1.2 Вміст добавок у цементі залежно від їх виду повинен відповідати вказаному у таб-    лиці 2.

4.1.2 Содержание добавок в цементе в зависимости от их вида должно соответствовать указанному в таблице 2.

Таблиця

2

Таблица

У відсотках від маси цементу

В процентах от массы цемента

| Вид цементу Вид цемента | Вміст добавок Содержание добавок |
| --- | --- |
|  | гранульованого доменного шлаку, електротермофосфорного шлаку гранулированного доменного шлака, электротермофосфорного шлака | пуцолану пуццолана |
| Сульфатостійкий портландцемент Сульфатостойкий портландцемент | Не допускается Не допускається |
| Сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | Понад Свыше | 10 | і не більше и не более | 20 |
| Сульфатостійкий шлакопортландцемент Сульфатостойкий шлакопортландцемент | Понад Свыше | 40 | і не більше и не более | 60 |  |
| Пуцолановий портландцемент Пуццолановый портландцемент |  | Понад Свыше | 20 | і не більше и не более | 40 |

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.4

4.1.3 У сульфатостійкому портландцементі з мінеральними добавками допускається використовувати суміші шлаку і пуцолану, загальна кількість яких не повинна перевищувати 20 %.

4.1.4 У сульфатостійкому шлакопортландцементі допускається заміна шлаку пуцо-ланом або золою (кислою) за кількістю не більше 10 % від маси цементу.

4.1.5 Вміст ангідриду сірчаної кіслоти (SO3) у цементі не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 3.

4.1.3 В сульфатостойком портландцементе с минеральными добавками допускается использовать смеси шлака и пуццолана, общее количество которых не должно превышать         20 %.

4.1.4 В сульфатостойком шлакопортландцементе допускается замена шлака пуццоланом или золой (кислой) в количестве не более 10 % от массы цемента.

4.1.5 Содержание ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе не должно превышать значений, приведенных в таблице 3.

Таблиця

3

Таблица

У відсотках, не більше

В процентах, не более

| Вид цементу Вид цемента | Вміст Содержание | SO3 |
| --- | --- | --- |
| Сульфатостійкий портландцемент Сульфатостойкий портландцемент | 3,0 |
| Сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | 3,0 |
| Сульфатостійкий шлакопортландцемент Сульфатостойкий шлакопортландцемент | 4,0 |
| Пуцолановий портландцемент Пуццолановый портландцемент | 3,5 |

4.1.6 Допускається вводити у цемент при помелі пластифікуючі та гідрофобізуючі поверхнево-активні добавки за кількістю не більше 0,3 % від маси цементу за перерахунком на суху речовину добавки.

Рухомість цементно-піщаного розчину складу 1:3 з пластифікованих цементів усіх видів повинна бути такою, щоб при водоцемент-ному відношенні, що дорівнює 0,4, розплив стандартного конуса був не менше 135 мм.

Гідрофобний цемент не повинен вбирати воду протягом 5 хв від моменту нанесення краплі води на поверхню цементу.

4.1.7 При виробництві цементу для інтенсифікації процесу помелу допускається вводити технологічні добавки, які не погіршують якість цементу, за кількістю не більше 1 % від маси цементу.

Ефективність застосування технологічних добавок, а також відсутність негативного їх впливу на властивості бетону повинні бути підтверджені результатами випробувань цементу і бетону.

4.1.8 Границя міцності цементів при стисканні повинна бути не менше величин, вказаних у таблиці 4.

4.1.6 Допускается вводить в цемент при помоле пластифицирующие и гидрофобизи-рующие поверхностно-активные добавки в количестве не более 0,3 % от массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки.

Подвижность цементно-песчаного раствора состава 1:3 из пластифицированных цементов всех видов должна быть такой, чтобы при водоцементном отношении, равном 0,4, расплыв стандартного конуса был не менее 135 мм.

Гидрофобный цемент не должен впитывать воду в течение 5 мин от момента нанесения капли воды на поверхность цемента.

4.1.7 При производстве цемента для интенсификации процесса помола допускается вводить технологические добавки, не ухудшающие качество цемента, в количестве не более      1 % от массы цемента.

Эффективность применения технологических добавок, а также отсутствие отрицательного их влияния на свойства бетона должны быть подтверждены результатами испытаний цемента и бетона.

4.1.8 Предел прочности цементов при сжатии должен быть не менее величин, указанных в таблице 4.

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.5

Таблиця

4

Таблица

У мегапаскалях

В мегапаскалях

| Вид цементу Вид цемента | Марка цементу Марка цемента | Границя міцності при стисканні у віці 28 діб Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут |
| --- | --- | --- |
| Сульфатостійкий портландцемент Сульфатостойкий портландцемент | 400 | 39,2 |
| Сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками | 400; 500 | 39,2; 49,0 |
| Сульфатостійкий шлакопортландцемент Сульфатостойкий шлакопортландцемент | 300; 400 | 29,4; 39,2 |
| Пуцолановий портландцемент Пуццолановый портландцемент | 300; 400 | 29,4; 39,2 |

4.1.9 Цемент повинен показувати рівномірність зміни об'єму при випробуванні зразків кип'ятінням у воді.

4.1.10 Початок тужавлення цементу повинен наступати не раніше 45 хв, кінець - не пізніше 10 год від початку замішування.

4.1.11 Тонкість помелу цементу, яку визначають за питомою поверхнею, повинна бути не менше 250 м2/кг. Для цементів, які містять добавки осадового походження, тонкість помелу визначають за залишком на ситі з сіткою № 008 за ГОСТ 6613. Залишок на ситі не повинен бути більше 15% від маси проби, яку просівають.

4.1.12 Вміст лугів у цементі встановлюють договором на постачання.

4.2 Вимоги до матеріалів

Для виготовлення сульфатостійких цементів застосовують:

- портландцементний клінкер нормованого складу відповідно до таблиці 1;

- гіпсовий камінь за ГОСТ 4013. Допускається застосовувати інші матеріали, що містять сульфат кальцію, за відповідною нормативною документацією;

- активні мінеральні добавки за відповідною нормативною документацією;

- гранульовані доменні або електротер-мофосфорні шлаки за ГОСТ 3476. Вміст оксиду алюмінію (Аl2О3) у шлаках для виготовлення сульфатостійкого портландцементу з мінеральними добавками не повинен бути більше 8 %, а у шлаках, призначених для виготовлення сульфатостійкого шлакопортландцементу, - не більше 12 %.

4.1.9 Цемент должен показывать равномерность изменения объема при испытании образцов кипячением в воде.

4.1.10 Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин. конец - не позднее 10 ч от начала затворения.

4.1.11 Тонкость помола цемента, определяемая по удельной поверхности, должна быть не менее 250 м2/кг. Для цементов, содержащих добавки осадочного происхождения, тонкость помола определяют по остатку на сите с сеткой № 008 по ГОСТ 6613. Остаток на сите не должен быть более 15 % от массы просеиваемой пробы.

4.1.12 Содержание щелочей в цементе устанавливают договором на поставку.

4.2 Требования к материалам

Для изготовления сульфатостойких цементов применяют:

- портландцементный клинкер нормированного состава в соответствии с таблицей 1;

- гипсовый камень по ГОСТ 4013. Допускается применять другие материалы, содержащие сульфат кальция, по соответствующей нормативной документации:

- активные минеральные добавки по соответствующей нормативной документации;

- гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки по ГОСТ 3476. Содержание оксида алюминия (Аl2О3) в шлаках для изготовления сульфатостойкого портландцемента с минеральными добавками не должно быть более 8 %, а в шлаках, предназначенных для изготовления сульфатостойкого шлакопортландце-мента, - не более 12 %.

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.6

Питома ефективна активність природних радіонуклідів у сировинних матеріалах і добавках, які застосовують для виробництва сульфатостійких цементів, не повинна бути більше 740 Бк/кг.

4.3 Маркування і пакування

Маркування і пакування цементів проводять за ГОСТ 22237.

5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

Приймання цементів проводять за ГОСТ 22236.

У документі про якість повинне бути вказане максимальне значення питомої ефективної активності природних радіонуклідів у сировинних матеріалах і добавках, які застосовані для виготовлення цементу даної партії.

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

6.1 Визначення фізико-механічних властивостей цементу проводять за ГОСТ 310.1-310.4.

6.2 Хімічний аналіз клінкеру і цементу проводять за ГОСТ 5382.

6.3 Вміст у клінкері трьохкальцієвого силікату (3СаО(SiO2), трьохкальцієвого алюмінату (3СаО(Аl2О3), чотирьохкальцієвого алю-мофериту (4СаО(Аl2O3(Fе2O3) і суми лужних оксидів (R2O) розраховують на основі результатів хімічного аналізу за формулами:

3CaO ( SiO2=4,07(CaO – CaOв) - 7,6(SiО2 -

- SiO2в) - 6,7Аl2О3 – 1,42Fе2О3;                         (1)

3СаО ( Аl2О3 = 2,65(Аl2О3 - 0,64Fе2О3);           (2)

4СаО ( Аl2О3 ( Fе2О3 = 3,04Fе2О3;                     (3)

R2O=Na2O+0,658K2O.                                       (4)

6.4 Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів у сировинних матеріалах і добавках, які застосовують для виробництва сульфатостійких цементів, за необхідності проводять за ДБН В. 1.4-1.01 та ДБН В.1.4-2.01.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування і зберігання цементів проводять за ГОСТ 22237.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках, применяемых для производства сульфатостойких цементов, не должна быть более 740 Бк/кг.

4.3 Маркировка и упаковка

Маркировку и упаковку цементов производят по ГОСТ 22237.

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Приемку цементов производят по ГОСТ 22236.

В документе о качестве должно быть указано максимальное значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках, примененных для изготовления цемента данной партии.

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Определение физико-механических свойств цемента проводят по ГОСТ 310.1-310.4.

6.2 Химический анализ клинкера и цемента проводят по ГОСТ 5382.

6.3 Содержание в клинкере трехкальциевого силиката (3СаО(SiO2), трехкальциевого алюмината (3СаО(Аl2О3), четырехкальциевого алюмоферрита (4СаО(Аl2O3(Fе2O3) и суммы щелочных оксидов (R2O) рассчитывают на основании результатов химического анализа по формулам:

3CaO ( SiO2=4,07(CaO – CaOв) - 7,6(SiО2 -

- SiO2св) - 6,7Аl2О3 – 1,42Fе2О3;                         (1)

3СаО ( Аl2О3 = 2,65(Аl2О3 - 0,64Fе2О3);           (2)

4СаО ( Аl2О3 ( Fе2О3 = 3,04Fе2О3;                     (3)

R2O=Na2O+0,658K2O.                                       (4)

6.4 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках, применяемых для производства сульфатостойких цементов, при необходимости проводят по ГОСТ 30108.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение цементов производят по ГОСТ 22237.

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.7

###### 8    ВКАЗІВКИ ЩОДО

ВИКОРИСТАННЯ

Цементи, залежно від спеціальних вимог, що поставлені до бетону, рекомендується використовувати у відповідності з таблицею 5.

8    УКАЗАНИЯ ПО

##### ПРИМЕНЕНИЮ

Цементи, в зависимости от специальных требований, предъявляемых к бетону, рекомендуется применять в соответствии с таблицей 5.

Таблиця

5

Таблица

| Спеціальні вимоги, що поставлені до бетону Специальные требования, предъявляемые к бетону | Сульфатостійкий портландцемент Сульфато-стойкий портландцемент | Сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками Сульфато-стойкий портландцемент с минеральными добавками | Сульфатостійкий шлакопортландцемент Сульфатостойкий шлакопортландцемент | Пуцолановий портландцемент Пуццолановый портландцемент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корозійна стійкість при впливі середовищ, агресивних за вмістом сульфатів Коррозионная стойкость при действии сред, агрессивных по содержанию сульфатов | Дозволяється застосовувати всі цементи Разрешается применять все цементи |
| Корозійна стійкість при впливі середовищ, агресивних за вмістом сульфатів, при одночасному систематичному заморожуванні і відтаванні або зволожуванні і висиханні Коррозионная стойкость при действии сред, агрессивных по содержанию сульфатов, при одновременном систематическом замораживании и оттаивании или увлажнении и высыхании | Дозволяється Разрешается | Дозволяється використовувати тільки цементи марки 400 за умови введення до складу цементу або бетону поверхнево-активних добавок,які підвищують морозостійкість Разрешается применять только цементы марки 400 при условии введения в состав цемента или бетона поверхностно-активных добавок, повышающих морозостойкость | Не дозволяється Не разрешается |
| Корозійна стійкість при впливі середовищ, агресивних за вмістом сульфатів, і зниження тепловиділення Коррозионная стойкость при действии сред, агрессивных по содержанию сульфатов, и пониженное тепловыделение | Дозволяється застосовувати всі цементи Разрешается применять все цементы |

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.8

9 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

Виготовлювач гарантує відповідність цементу всім вимогам даного стандарту при дотриманні правил його транспортування і зберігання при постачанні у тарі протягом 60 діб після відвантаження, а при постачанні навалом - на момент отримання цементу споживачем, але не більше 60 діб.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре в течение 60 сут после отгрузки, а при поставке навалом - на момент получения цемента потребителем, но не более 60 сут.

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.9

Додаток А

(довідковий)

Перелік нормативних документів,   на які дані посилання                          в даному стандарті

Приложение А

(справочное)

Перечень нормативных документов,    на которые даны ссылки \                           в настоящем стандарте

ДСТУ Б В.2.7-46-96

ГОСТ 310.1-76

ГОСТ 310.2-76

ГОСТ 310.3-76

ГОСТ 310.4-81

ГОСТ 3476-74

ГОСТ 4013-82

ГОСТ 5382-91

ГОСТ 6613-86

ГОСТ 22236-85

ГОСТ 22237-85

ДБН В.1.4-1.01-97

ДБН В.1.4-1.01-97

Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

Цементы. Методы испытаний. Общие положения

Цементы. Методы определения тонкости помола

Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов. Технические условия

Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия

Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

Цементы. Правила приемки

Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) с.10

УДК                                                        Ж12                                                  ОКСТУ

Ключові слова: сульфатостійкий цемент, корозійна стійкість, клінкер, мінеральна добавка, пуцолан

Ключевые слова: сульфатостойкий цемент, коррозионная стойкость, клинкер, минеральная добавка, пуццолан

Коректор - Н.Я.Козяр

Комп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок Укрархбудінформ

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26